# Ficha Técnica: Cinta de Aluminio-Poliéster (Al-Mylar) para Cables de Instrumentación

### Descripción del Producto

La Cinta de Aluminio-Poliéster es un laminado blindante de alta ingeniería diseñado específicamente para la protección electroestática y electromagnética en cables de instrumentación, señal y transmisión de datos. Combina la excelente conductividad eléctrica de la hoja de aluminio recocido con la alta resistencia mecánica y aislamiento del film de poliéster (PET), asegurando una cobertura del 100% contra interferencias externas.

## 1. Funciones Principales en Cables de Instrumentación

- Blindaje Electromagnético (EMI/RFI): Actúa como una barrera física que refleja y absorbe las interferencias de radiofrecuencia y electromagnéticas, garantizando la integridad de señales analógicas o digitales críticas (de 4 a 20 mA, sistemas PLC, etc.).

- Aislamiento entre Pares (Cross-talk): En construcciones multipares, se utiliza como blindaje individual para evitar la diafonía (interferencia de señal entre un par y otro dentro del mismo cable).

- Contacto Eficiente con el Hilo de Drenaje: La cara de aluminio se coloca en contacto directo y longitudinal con un hilo de drenaje de cobre estañado, facilitando una descarga a tierra rápida y segura.

- Barrera contra Humedad y Agentes Químicos: El film de poliéster aporta una capa estanca que protege los conductores internos de la penetración de vapores, aceites y degradación ambiental.

## 2. Características y Propiedades Técnicas

Nota para la Web: Los valores indicados a continuación representan los estándares más utilizados en la industria (estructuras típicas de 25 a 30 micrones). Pueden ajustarse según las especificaciones de tu catálogo.

| Propiedad | Unidad | Especificación / Valor Típico |
| --- | --- | --- |
| Estructura Estándar | — | Aluminio (Al) + Adhesivo de Laminación + Poliéster (PET) |
| Espesor del Aluminio | μm (Micrones) | 7 a 9 (Típico para flexibilidad óptima) |
| Espesor del Poliéster (PET) | μm (Micrones) | 12 a 15 (Aislamiento eléctrico de grado superior) |
| Espesor Total de la Cinta | μm (Micrones) | 23 a 27 |
| Fuerza de Tensión | N/mm2 | ≥60 |
| Elongación a la Ruptura | % | ≥35% |
| Resistencia Eléctrica (Lado Al) | Ω⋅μm | ≤2500 |
| Fuerza de Despegue (Peel Strength) | N/cm | ≥6.3 |
| Opciones de Presentación | — | Bobinas (Pad / Spool) cortadas a medida (ancho mínimo 5 mm) |
| Colores Disponibles | — | Plata (Natural) o Azul |

## 3. Ventajas Competitivas de Nuestro Producto

- Excelente Maleabilidad y Flexibilidad: Su diseño "dead soft" permite que la cinta se adapte perfectamente a geometrías curvilíneas o torsiones continuas durante el proceso de cableado y extrusión, evitando pliegues o roturas.

- Solapamiento Seguro: Permite un traslape helicoidal o longitudinal uniforme (habitualmente del 25%) sin perder continuidad galvánica ni dejar espacios expuestos a interferencias.

- Estabilidad Térmica: Soporta perfectamente las altas temperaturas generadas en la línea de extrusión durante la aplicación de la vaina exterior (PVC, XLPE o LSZH) sin delaminarse.

### Aplicaciones Recomendadas

- Cables de instrumentación industrial (Sistemas de control de procesos, refinerías, plantas de energía).

- Cables para transmisión de datos de alta velocidad y redes de comunicación.

- Cables de señales en entornos con alto ruido eléctrico o proximidad a motores y transformadores.